1. konzultace „Řemeslo online“ dne 08.04.2022: Stavba a funkce vápenné pece

Otázka 1: Jaký je rozdíl mezi hašeným a nehašeným vápnem?

Do vápenné pece se nasypou vápenné kameny (uhličitan vápenatý). Během procesu spalování se vápenec se mění na pálené vápno (oxid vápenatý), známé také jako nehašené vápno.

Pokud se zalévá vodou, dochází k chemické přeměně na bílé hydratované vápno (hašené vápno). K dokončení chemické přeměny potřebuje pálené vápno 0,7 dílu vlastního objemu vody. Pokud se přidá pouze toto množství vody, vznikne suchý prášek. Pokud se při hašení přidá více vody, vznikne z přebytečné vody vápenná kaše (hašené vápno).

Otázka 2: Jaké jsou výhody a nevýhody obou?

S vápnem v hašeném stavu se laikům pracuje snadněji a bezpečněji. Nedosahuje vysokých teplot a zjednodušuje se "údržba" malty, omítky nebo vápna.

Použití nehašeného vápna vyžaduje určité praktické a teoretické zkušenosti.Na druhou stranu má výrobek obvykle lepší vlastnosti, jako je přilnavost, rychlé mechanické tuhnutí, nízké praskání, vyšší krycí schopnost, vyšší pevnost v tlaku, hydraulický účinek a zpracovatelnost.

Otázka 3: Vysvětlení vápenné omítky

V současné době se vápenná omítka obvykle připravuje z hašeného vápna a písku s různými křivkami třídění.Křivka třídění určuje vzhled omítky.

Otázka 4: Vysvětlení horké vápenné omítky

K tomuto účelu se obvykle mísí bílé jemné vápno (mleté pálené vápno) s pískem, což vede k teplotě asi 60 stupňů nanášené omítky. Tato metoda také vyžaduje mnoho praktických a teoretické zkušenosti.

Výhodou této metody je, že lze nanášet větší vrstvy omítky a mechanické tuhnutí umožňuje rychlé dokončení omítky.

Otázka 5: Hliněná omítka, vápenná omítka - co bylo archeologicky dříve?

Hliněné omítky jsou mnohem starší.